### D-04.02.01    WARSTWY ODSĄCZAJĄCE -  PODSYPKA PIASKOWA

1.	WSTĘP

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy zjazdu publicznego  z drogi gminnej dz. nr 29 na dz. nr 61 w m. Łaziska, gm. Dłutów.

## 1.2. 	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia i odbioru robót związanych                      z wykonaniem podsypki piaskowej warstw o grub. 15 cm pod przepusty i zasypanie piaskiem przepustów.

## 1.3.	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)               D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.3.

## 1.4. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

Materiałami stosowanymi do wykonania podsypki piaskowej są:

- piasek,

- żwir,

- mieszanka.

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-S-11113 gatunek 1 lub 2. Żwir i mieszanka powinny spełniać wymagania normy PN-S-11111 klasy I i II. Wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1.	Wymagania dla materiału do warstwy odsączającej

| lp. | Właściwości | Wymaganie | Badanie według normy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasiąkliwość, %, nie więcej niż | 2,5 | PN-B-06714-18 |
| 2 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %, nie więcej niż | 5 | PN-B-06714-19 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, | Barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa | PN-B-06714-26 |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż | 0,2 | PN-B-06714-12 |
| 5 | Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż | 25 |  |
| 6 | Wskaźnik piaskowy, większy od | 65 | BN-64/8931-01 |

Ponadto dla kruszywa do warstwy odsączającej powinny być spełnione następujące warunki:

szczelności

D15 / d85  5

gdzie:	D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

wodoprzepuszczalności

k10  8 m/dobę

Materiał na podsypkę piaskową powinien być składowany w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie lub wymieszanie z innym materiałem.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Do wykonania robót należy użyć:

- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażonych w urządzenia do równomiernego dozowania wody,

- płyty wibracyjnej do zagęszczania.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Materiały można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.1. 	Przygotowanie robót

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzących należy rozmieścić co najwyżej co 10 m.

5.2.	Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o grubości, takiej aby po zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną równą 15 cm. Tolerancja grubości wbudowanej warstwy wynosi +2 / -1 cm.

Zagęszczanie podsypki piaskowej należy rozpocząć od krawędzi niżej położonej. Zagęszczanie należy prowadzić przy wilgotności równej wilgotności optymalnej z tolerancją 2%. W przypadku gdy wilgotność jest zbyt wysoka kruszywo należy przesuszyć np. przez wielokrotne mieszanie. W przypadku zbyt małej wilgotności kruszywo należy zwilżyć poprzez dodanie odpowiedniej ilości wody. Zagęszczanie należy prowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00 według normalnej próby Proctora.

Wszelkie nierówności powstałe w czasie zagęszczenia należy na bieżąco usuwać poprzez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału.

5.3. 	Utrzymanie wykonanej warstwy odsączającej

Po wykonanej podsypce piaskowej nie może odbywać się ruch samochodów ani ruch budowlany. Koszt napraw uszkodzeń podsypki piaskowej powstałych do czasu jej przykrycia kolejną warstwą technologiczną obciąża Wykonawcę.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw zgodnie z wymaganiami norm PN-B-11111 i PN-B-11113. Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest jakość dostarczanych materiałów oraz na wniosek Zamawiającego.

## 6.2. 	Badania w czasie robót i badania wykonanej warstwy odsączającej

W czasie robót i po ich zakończeniu należy sprawdzać parametry kruszyw oraz wykonanej warstwy odsączającej według tablicy 2.

Tablica 2. Rodzaj częstotliwość badań warstwy odsączającej

| lp. | Badania | Częstotliwość badań | Tolerancje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wilgotność mieszanki | co 600 m2, w 2 punktach na każdej dziennej działce roboczej | 2% |
| 2 | Zagęszczenie |  |  |
|  |  |  | - |
| 3 | Współczynnik wodoprzepuszczalności | co 6000 m2 | co 6000 m2 |
| 4 | Szerokość warstwy | 10 razy na 1 km | +10 cm, -5 cm |
| 5 | Spadki poprzeczne |  | 1% |
| 6 | Równość warstwy |  |  |
|  |  |  | 20 mm |
| 7 | Grubość warstwy |  |  |
|  |  |  | +1 cm, -2 cm |
| 8 | Rzędne wysokościowe | co 100 mb na krawędziach warstwy | +1 cm, -2 cm |
|  |  |  |  5 cm |
| 9 | Ukształtowanie osi w planie |  |  |

Równość warstwy należy sprawdzać łatą 4-metrową i klinem.

Zagęszczenie należy sprawdzać co 600 m2 wykonanej warstwy. Mogą być stosowane następujące metody

- wolunometru piaskowego,

- wolunometru wodnego,

- metoda dynamicznych obciążeń płytowych,

- metodę izotopową,

- metoda obciążeń płytowych,

- metoda wciskanego cylindra.

Co dziesiątemu pomiarowi metodą płytowych obciążeń dynamicznych i metodą izotopową, dla celów kalibracji, powinno towarzyszyć porównawcze badanie metodą piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub metodą obciążeń płytowych. W przypadku użycia do wykonania warstwy odsączającej grubego kruszywa nie dopuszcza się stosowania metody wciskanego cylindra.

6.3. 	Postępowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewłaściwie wykonane należy spulchnić na głębokość co najmniej 10 cm, usunąć lub dodać nowego materiału i ponownie zagęścić. W przypadku niemożności odpowiedniego zagęszczenia wbudowany materiał należy wymienić, dążąc do stosowania materiału o jak największym wskaźniku różnoziarnistości i spełniającego inne wymagania według punktu 2.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej podsypki piaskowej grubości 10 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena za 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania,

- rozścielenie i zagęszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,

- utrzymanie podsypki piaskowej,

- dostarczenie i odwiezienie sprzętu.

10.	NORMY ZWIĄZANE

- PN-B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-B-06714-17	Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotności.

- PN-B-11111	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 			Żwir i pospółka.

- PN-B-11112	Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 			Piasek.

- BN-64/8931-02	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 			podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.